| Technische Daten |  |
| --- | --- |
| Garn: | 1100 Dtex PES HT |
| Gewicht: | 550 g/m², gem. EN ISO 2286-2 |
| Dicke: | 0,95 mm |
| Breite: | 267 cm |
| Standardformat stücklängen: | 50 lm |
| Reißkraft (Kette/Schuss): | 330 / 330 daN/5 cm, gem. EN ISO 1421 |
| Weiterreißkraft (Kette/Schuss): | 80 / 90 daN, gem. DIN 53363 |
| Brandklasse: | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • Method 1 & 2/NFPA 701 • Class A/ASTM E84 CSFM T19 •1530.3/AS/NZS • Group 1/AS/NZS 3837 • G1/GOST 30244-94 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • VKF 5.3/SN 198898 |
| Garantie: | 10 Jahre |