| Technische Daten |  |
| --- | --- |
| Gewicht: | 420 g/m², gem. EN ISO 2286-2 |
| Dicke: | 0,45 mm |
| Breite: | 177 cm - 267 cm |
| Standardformat stücklängen: | 50 lm bei Rollenbreite 177 cm / 40 lm bei Rollenbreite 267 cm |
| Reißkraft (Kette/Schuss): | 310 / 210 daN/5 cm, gem. EN ISO 1421 |
| Weiterreißkraft (Kette/Schuss): | 45 / 20 daN, gem. DIN 53363 |
| Brandklasse: | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1• BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 • Classe 1/UNI 9177-87 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Group 1/AS/NZS 3837 • Class 1/EN 13773 • CAN/ULC-S109 |
| Garantie: | 5 Jahre |